| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | ESPÍRITO SANTO DO TURVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado de |  | São Paulo |  |
| CGC/MF 57.264.509/0001-69 |  | Fone/Fax: (0**14) 3375 9500 |  |

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO

DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)

Programa:  PLANEJAMENTO URBANO

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Operação n°: 1041260-57	Proposta SICONV n°: 12957/2017

Obra: Recapeamento Asfáltica

Local: Av. Aldevino Honório da Silva - Bairro Jardim Canaã

Cidade: Espírito Santo do Turvo – SP

1. – IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

1.1. – Descrição

A imprimação betuminosa ligante consistirá na aplicação do material betuminoso RR2C sobre a superfície da base para assegurar a perfeita ligação entre a base do pavimento e a camada de rolamento.

1.2. – Material

O material betuminoso para efeito da presente instrução deverá ser emulsão do tipo catiônica, de ruptura rápida (RR-2C).

1.3. – Construção

Rua Lino dos Santos, s/n – Jardim Canaã – CEP 18.935-000 – Espírito Santo do Turvo-SP

| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | ESPÍRITO SANTO DO TURVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado de |  | São Paulo |  |
| CGC/MF 57.264.509/0001-69 |  | Fone/Fax: (0**14) 3375 9500 |  |

A varredura e limpeza da superfície a ser imprimida será feita com vassourões manuais ou com hidro-jatemento ou vassoura mecânica de modo que remova completamente a terra, poeira ou outros materiais estranho. O material será aplicado por um distribuidor sob pressão, nos limites de 0,8 a 1,0 litro/m². Será feita a aplicação do material betuminoso com distribuidor manual nos lugares onde houver deficiência do material ou dificuldade de acesso ao distribuidor. Depois de aplicada, a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficientes para receber o revestimento. A superfície será conservada em perfeitas condições até que seja colocado o revestimento.

2. – CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)

2.1. – Descrição

A camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente será constituída de agregado betuminoso e material (brita, pedrisco, pó de pedra e eventualmente areia ou filler), sendo sua mistura realizada a quente, em usina apropriada.

2.2. – Material

O agregado mineral deve satisfazer as seguintes condições:

O teor de asfalto será determinado pelo método de MARSHALL variando de 5

a 7%.

Fragmentos moles ou alterados, em porcentagem inferior a 2%.

Se for empregado filler mineral este deverá estar perfeitamente pulverizado e isento de argila, silte, mica e de matéria orgânica. Todo o filler deverá passar pela peneira nº 200.

O material betuminoso deverá ser do tipo CAP 50-70.

Rua Lino dos Santos, s/n – Jardim Canaã – CEP 18.935-000 – Espírito Santo do Turvo-SP

| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | ESPÍRITO SANTO DO TURVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado de |  | São Paulo |  |
| CGC/MF 57.264.509/0001-69 |  | Fone/Fax: (0**14) 3375 9500 |  |

2.3. – Processo de Construção

A superfície da base, devidamente imprimida estará seca, limpa de todo e qualquer material solto e em caso contrário, será feita a limpeza antes de iniciar a execução da camada de rolamento.

Não será executado trabalho em tempo úmido.

A aplicação de massa na pista processa-se a quente, obedecendo aos alinhamentos e nivelamentos geométricos de projeto, com o recursos de vibro acabadora de asfalto;

O transporte será efetuado por caminhões basculantes com caçambas limpas com água ensaboada, óleo solúvel e solução de cal para evitar aderência da mistura;

A mistura será aplicada sobre superfície adequadamente imprimida, sendo utilizada vibro acabadora com dispositivos para conformação aos alinhamentos, perfil e seção transversal do projeto;

Será iniciada a compactação com rolo de pneus a baixa pressão sendo aumentada à medida que for sendo compactada, utilizando-se para a rolagem final, rolo liso vibratório. A capa de rolamento deverá ter, no mínimo, após a sua compactação, 3,0cm de espessura.

As rodas dos rolos serão molhadas com quantidade de água suficiente para evitar a adesão do mesmo ligante;

Os equipamentos a serem utilizados são, basicamente, os seguintes: usina de asfalto, caminhão basculante, caminhão pipa, vibro acabadora, rolo compactador de pneus e rolo compactador vibratório liso.

3. – ENSAIOS TÉCNOLÓGICOS

Para efeito de comprovação da qualidade dos serviços executados, a empresa executora deverá apresentar à fiscalização da obra (P.M. de Espírito Santo do Turvo) os ensaios que comprovem a espessura da capa de rolamento, a taxa de aplicação dos

Rua Lino dos Santos, s/n – Jardim Canaã – CEP 18.935-000 – Espírito Santo do Turvo-SP

| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | ESPÍRITO SANTO DO TURVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado de |  | São Paulo |  |
| CGC/MF 57.264.509/0001-69 |  | Fone/Fax: (0**14) 3375 9500 |  |

materiais betuminosos, e outros que se fizerem necessários, a critério da fiscalização (P.M. de Espírito Santo do Turvo).

Espírito Santo do Turvo, 24 de abril de 2019.

_______________________________

Luis Felipe Ribeiro Pinto

Engenheiro Civil

Crea-sp 5070179395

Rua Lino dos Santos, s/n – Jardim Canaã – CEP 18.935-000 – Espírito Santo do Turvo-SP